| Nazwa zwyczajowa | INCI | Temp. topnienia (°C ) | Zalecany zakres stosowania (%) | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wosk Carnauba | Copernicia Cerifera Cera | 80-85 | 3-5 | pozyskiwany z liści palmy woskowej Copernicia cerifera najtwardszy wosk pochodzenia roślinnego odporny na jełczenie poprawia przyczepność tworzy warstwę okluzyjną na powierzchni skóry stosowany w celu podniesienia temp. topnienia powyżej 5% może dawać efekt ziarnistości |
| Wosk Candelilla | Euphorbia Cerifera Cera | 65-70 | 3-15 | otrzymywany z liści i łodyg wilczomlecza (Euphorbia antisyphilitica) posiada właściwości natłuszczające, pielęgnujące i wygłądzające najbardziej błyszczący spośród trzech ww. wosków eliminuję efekt ziarnistości wywołany zbyt dużą ilością wosku carnauba |
| Wosk pszczeli bielony | Cera Alba | 62-65 | 2-5 | pochodzenia zwierzęcego uelastycznia i zmiękcza naskórek natłuszcza i wygładza skórę tworzy okluzyjny film na powierzchni zabezpieczający przed nadmierną utratą wody nadaję szmince kremową konsystencję zwiększa odporność sztyftu na kurczenie się w niskich temperaturach zbyt wysokie stężenie wosku może powodować matowienie szminki |